## Specifiche e approvazioni

Questo prodotto possiede le seguenti approvazioni:

BMW Longlife-04

VW 504 00

VW 507 00

Porsche C30

MB-Approval 229.51

MB-Approval 229.52

Questo prodotto è raccomandato per l'utilizzo in applicazioni che richiedano:

OV 040 1547 – G30

OPEL OV 040 1547 – G30

OV 040 1547 – D30

Raccomandato dalla ExxonMobil per applicazioni che richiedano ACEA C2

Questo prodotto soddisfa o supera i requisiti di:

API SN

API SN PLUS

API SP

API SQ

FIAT 9.55535-S3

## Caratteristiche e Specifiche

| Caratteristica |  |
| --- | --- |
| Grado | SAE 5W-30 |
| Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97 | -42 |
| Punto di infiammabilità, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D 92 | 221 |
| Viscosità cinematica a 40°C, mm2/s, ASTM D 445 | 69 |
| Viscosità cinematica a 100°C, mm2/s, ASTM D 445 | 12 |
| Densità a 15,6° C, g/ml, ASTM D4052 | 0,851 |
| Indice di viscosità, ASTM D 2270 | 171 |